ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ
Технические условия
ГОСТ 25820-83
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
МОСКВА
УДК 691.32:006.354                                                       Группа Ж19
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ	ГОСТ
 Технические условия	 25820-83
ГОСТ 25820-83
   Lihtweight concrete. Specifications

ОКП 57 01000
Дата введения 01.01.84
Несоблюдение стандарта преследуется о закону
Настоящий стандарт распространяется на легкие бетоны приготовляемые на цементном вяжущем  и пористом крупном заполнителе пористом или плотном мелком заполнителе и применяемые в промышленном жилищно-гражданском сельскохозяйственном транспортном и других видах строительства.
Стандарт устанавливает виды легких бетонов технические требования к ним и бетонным смесям а также к материалам для их приготовления и методы контроля их технических характеристик.
Требования настоящего стандарта следует соблюдать при разработке новых и пересмотре действующих стандартов и технических условий проектной и технологической документации на сборные бетонные и железобетонные изделия и конструкции заводского изготовления монолитные и сборно-монолитные сооружения (далее -изделия и конструкции) из легких бетонов а также при изготовлении изделий и конструкций и возведении сооружений.
В стандарте учтены требования СТ СЭВ 1406.
1. ВИДЫ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ
1.1. По назначению легкие бетоны подразделяются на
конструкционные в том числе конструкционно-теплоизоляционные к которым дополнительно предъявляются требования по теплопроводности 
специальные (теплоизоляционные жаростойкие по ГОСТ 20910 химически стойкие по ГОСТ 25246 и др.).
1.2. В зависимости от применяемого крупного пористого заполнителя устанавливают следующие виды легких бетонов
керамзитобетон (бетон на керамзитовом гравии)
шунгизитобетон (бетон на шунгизитовом гравии)
аглопоритобетон (бетон на аглопоритовом щебне)
шлакопемзобетон (бетон на шлакопемзовых щебне и гравии)
перлитобетон (бетон на вспученном перлитовом щебне)
бетон на щебне из пористых горных пород
термолитобетон (бетон на термолитовом щебне или гравии)
вермикулитобетон (бетон на вспученном вермикулите)
шлакобетон (бетон на золошлаковых смесях тепловых электростанций (ТЭС) или на пористом топливном шлаке)
бетон на аглопоритовом гравии
бетон на зольном гравии
азеритобетон (бетон на азеритовом гравии).
Могут устанавливаться другие виды легких бетонов на крупных пористых заполнителях на которые имеются стандарты или технические условия.
Область применения бетонов дана в приложении 1.
(Измененная редакция Изм. № 1).
1.3. По структуре легкие бетоны в соответствии с ГОСТ 25192 могут быть
плотные
поризованные
крупнопористые.
1.4. Наименования легких бетонов должны соответствовать ГОСТ 25192 с указанием вида крупного пористого заполнителя. При необходимости в наименование включается вид мелкого заполнителя если он отличается от крупного и структура.
Для поризованных легких бетонов вместо структуры в наименовании бетона допускается указывать вид порообразователя.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Легкие бетоны
2.1.1. Качество легкого бетона должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и обеспечивать изготовление изделий и конструкций удовлетворяющих требованиям стандартов технических условий проектной и технологической документации на изделия и конструкции конкретных видов.
2.1.2. В соответствии с требованиями СТ СЭВ 1406 и СНиП 2.03.01 за показатель прочности бетона на сжатие принимают класс бетона по прочности на сжатие.
Для легких бетонов устанавливают следующие классы
В25 В35 В5 В75 В10 В125 В20 В225 В25 В30 В35 В25 В40 - для конструкционных бетонов
В035 В075 В1 В2 - для теплоизоляционных бетонов.
Для изделий и конструкций запроектированных без учета требований СТ СЭВ 1406 показатели прочности бетона на сжатие характеризуются марками
М35 М50 М75 М100 М150 М200 М300 М350 М400 М450 М500 - для конструкционных бетонов
М5 М10 М15 М25 - для теплоизоляционных бетонов.
Примечание. Соотношение между классами и марками бетона по прочности на сжатие приведено в приложении 6.
(Введено дополнительно Изм. № 1)
2.1.3. Фактическая прочность на сжатие легкого бетона должна быть не ниже требуемой.
2.1.4. По средней плотности (объемной массе) устанавливают следующие марки легкого бетона D200 D300 D400 D500 D600 D700 D800 D900 D1000 D1100 D1200 D1300 D1400 D1500 D1600 D1700 D1800 D1900 D2000.
Марки по средней плотности (объемной массе) легкого бетона устанавливаются в сухом состоянии.
2.1.5. Средняя плотность )объемная масса) легкого бетона должна соответствовать маркам по средней плотности установленным проектной документацией согласно требованиям стандарта или технических условий на конструкции конкретных видов с учетом требований табл. 1.
2.1.6. Фактическая средняя плотность легкого бетона не должна превышать требуемую определяемую по ГОСТ 27005.

Таблица 1
Вид легкого	Класс бетона	Ìàðêà áåòîíà ïî ñðåäíåé ïëîòíîñòè äëÿ	
бетона ïî назначению	по прочности на сжатие	керамзитобетона бетона на зольном гравии шунгизитобетона	øëàêîáåìçîáåòîíà	ïåðëèòîáåòîíà	âåðìèêóëèòîáåòîíà	бетона на щебне из пористых горных пород	шлакобетона àãëîïîðèòîáåòîíà бетона на àãëîïîðèòîâîì гравии	òåðìîëèòîáåòîíà	
	Â25	D600 - D1000	D1000 - D1300	D600 - D900	-	D800 - D1200	D1000 - D1200	-	
	Â35	D700 - D1100	D1100 - D1400	D700 - D1000	-	D900 - D1300	D1100 - D1300	-	
	Â5	D800 - D1200	D1200 - D1500	D800 - D1100	-	D1000 - D1400	D1200 - D1400	-	
	Â75	D900 - D1300	D1300 - D1600	D900 - D1200	-	D1100 - D1500	D1300 - D1500	-	
	Â10	D1000 - D1400	D1400 - D1700	D1000 - D1300	-	D1200 - D1600	D1400 - D1600	-	
Êîíñòðóêöèîí-	Â125	D1100 - D1500	D1400 - D1700	D1100 - D1400	-	D1300 - D1600	D1500 - D1700	D1500 - D1700	
ный	Â15	D1200 - D1700	D1500 - D1700	D1300 - D1600	-	D1500 - D1700	D1600 - D1800	D1500 - D1700	
	Â20	D1300 - D1800	D1600 - D1800	-	-	D1600 - D1900	D1600 - D1900	D1600 - D1800	
	Â225	D1300 - D1800	D1700 - D1900	-	-	D1700 - D1800	D1700 - D1900	D1700 - D1800	
	Â25	D1400 - D1800	D1700 - D1900	-	-	D1800 - D2000	D1800 - D2000	D1800 - D1900	
	Â30	D1500 - D1800	D1800 - D2000	-	-	D1900 - D2000	D1900 - D2000	D1800 - D1900	
	Â35	D1600 - D1900	D1900 - D2000	-	-	-	-	D1800 - D2000	
	Â40	D1700 - D1900	D1900 - D2000	-	-	-	-	D1900 - D2000	
Теплоизоля-	ÂÎ.35 - ÂÎ.75	D400 - D500	-	D300 - D400	D200 - D400	-	-	-	
öèîííûé	Â1 - Â2	D500 - D600	-	D400 - D500	D300 - D700	-	-	-	
(Измененная редакция Изм. ¹ 1).

2.1.7. В зависимости от условий работы изделий и конструкций в соответствии с действующими нормами проектирования устанавливают следующие марки конструкционного бетона по морозостойкости и водонепроницаемости
по морозостойкости - F25 F35 F50 F75 F100 F150 F200 F300 F400 F500
по водонепроницаемости - W2 W4 W6 W8 W10 W12 для конструкционных бетонов кроме конструкционно-теплоизоляционных.
2.1.8. Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) в сухом состоянии легких бетонов к которым предъявляются требования по теплопроводности должны отвечать требованиям стандартов технических условий и проектной документации на изделия и конструкции конкретных видов а при отсутствии этих требований - в соответствии со СНиП II-3.
2.1.2 - 2.1.8 (Измененная редакция Изм. № 1).
Табл. 2 и примечания 1 и 2 (Исключены Изм. № 1).
2.1.9. В зависимости от условий работы изделий и конструкций в стандартах или технических условиях на них допускается уточнять требования настоящего стандарта и устанавливать другие показатели качества легких бетонов предусмотренные ГОСТ 4.212.
2.2. Бетонные смеси
2.2.1. Смеси для изготовления легких бетонов должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473.
2.2.2. Объем межзерновых пустот в уплотненных смесях для бетонов плотной и поризованной структуры не должен превышать 3 %.
Допускается в обоснованных случаях предусмотренных в стандартах технических условиях или проектной документации на изделия и конструкции конкретных видов применять легкие бетоны плотной структуры приготовленные без добавок регулирующих пористость бетонной смеси с объемом межзерновых пустот не более 6 %. Для бетонов крупнопористой структуры объем межзерновых пустот не нормируется.
2.2.3. Объем вовлеченного в смесь воздуха образующегося за счет применения добавок регулирующих пористость бетонной смеси не должен превышать %
12 - для бетонах на мелких заполнителях
25 - для бетонов без мелких заполнителей.
2.2.4. жесткость или подвижность бетонных смесей должна отвечать требованиям устанавливаемым в стандартах или технологических картах предприятия или в проектной документации на изделия и конструкции конкретных видов.
2.3. Заполнители
2.3.1. В качестве крупных и мелких пористых заполнителей необходимо применять заполнители соответствующие требованиям ГОСТ 9757.
2.3.2. Крупные и мелкие пористые заполнители должны соответствовать требованиям
ГОСТ 9759 - керамзитовые гравий и песок
ГОСТ 19345 - шунгизитовый гравий
ГОСТ 11991 - аглопоритовые щебень и песок
ГОСТ 22263 - пористые щебень и песок из горных пород
ГОСТ 9760 - пористые щебень и песок из металлургического шлака (шлаковая пемза)
ГОСТ 10832 - вспученные перлитовые щебень и песок
ГОСТ 12865 - вспученный вермикулит
ГОСТ 25592 - смесь золошлаковая тепловых электростанций.
(Измененная редакция Изм. № 1).
Допускается применение других видов пористых заполнителей на которые имеются стандарты или технические условия.
2.3.3. Крупные пористые заполнители применяют в виде фракций раздельно дозируемых при приготовлении бетонной смеси с размером зерен от 5 до 10 мм св. 10 до 20 мм и св. 20 до 40 мм.
2.3.4. Наибольший размер зерен крупного пористого заполнителя должен быть не более 3/4 расстояния между арматурными стержнями 1/3 толщины изделия и конструкции.
2.3.5. Выбор той или иной фракции пористого заполнителя и их соотношения производится при подборе состава бетона с учетом требований настоящего стандарта к крупному заполнителю по насыпной плотности и прочности. При этом использование заполнителя фракции 20-40 мм для конструкционных бетонов не допускается.
2.3.6. Марка крупного пористого заполнителя по насыпной плотности для теплоизоляционных бетонов не менее 250 и не более 1200 в том числе для конструкционно-теплоизоляционных бетонов - не более 600 а для щебня и гравия из шлаковой пемзы - не более соответственно 700 и 800 а для щебня из пористых горных пород и отходов промышленности - не более 900.
2.3.5 2.3.6 (Измененная редакция Изм. № 1).
2.3.7. Выбор крупных пористых заполнителей по насыпной плотности производят в зависимости от их назначения и требований к прочности и плотности бетона вида и свойств применяемого мелкого заполнителя формы крупного заполнителя (гравий щебень) с учетом требований приложений 2-4.
2.3.8. Марка крупных пористых заполнителей по прочности в зависимости от прочности легкого бетона должна отвечать требованиям табл. 3.
Таблица 3
Класс бетона по
прочности на сжатие	Минимальная
марка заполнителя	
В25	П15	
В35	П25	
В5	П35	
В75	П50	
В10	П75	
В125	П100	
В15	П125	
В20	П150	
В225	П200	
В25	П250	
В30	П300	
В35	П350	
В40	П400	
Примечание. Допускается применение пористых заполнителей с меньшей марке по прочности при условии что расход цемента не будет превышать значений приведенных в СНиП 5.01.23.
(Измененная редакция Изм. № 1).
2.3.9. В качестве мелких заполнителей для приготовления легких бетонов используют
для теплоизоляционных бетонов - пористые пески
для конструкционно-теплоизоляционных бетонов - пористые пески золы ТЭС золошлаковые смеси
для конструкционных бетонов (кроме конструкционно-теплоизоляционных) - пористые или плотные пески.
Примечание. Как исключение допускается применение плотного песка для конструкционно-теплоизоляционных бетонов в случаях установленных в стандартах или технических условиях на конкретные виды изделий и конструкций при соответствующем технико-экономическом обосновании.
2.3.10. Зерновой состав пористых песков должен отвечать требованиям ГОСТ 9757.
2.3.11. Марка пористого песка по насыпной плотности в зависимости от назначения легкого бетона должна удовлетворять требованиям указанным в табл. 4.
Таблица 4
Вид легкого бетона	Марка по насыпной плотности	
по назначению	минимальная	максимальная	
Теплоизоляционный	Не нормируется	300	
Конструкционный	200	1200	
Конструкционно-теплоизоляционный	200	1000	
2.4. Вяжущие добавки и вода
2.4.1. В качестве вяжущих материалов необходимо применять цементы соответствующие требованиям ГОСТ 10178 ГОСТ 22266 ГОСТ 15825 и ГОСТ 965.
2.4.2. В качестве добавок вводимых для улучшения свойств легких бетонов следует применять
для теплоизоляционных - регулирующие пористость (воздухововлекающие газообразующие и пенообразующие) гидрофобизирующие и пластифицирующие
для конструкционных - регулирующие пористость гидрофобизирующие пластифицирующие а также в случае необходимости - регулирующие сроки схватывания и твердения или ингибиторы коррозии.
Перечень добавок приведен в приложении 5.
2.4.3. Вода для приготовления легких бетонов должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.
2.5. Требования к технологии
2.5.1. Составы легких бетонов подбирают по ГОСТ 27006. Технологию приготовления бетона следует назначать в соответствии со СНиП 3.09.01 и (или) по соответствующим технологическим регламентам.
2.5.2. Составы и технологические режимы перемешивания формования и твердения легких бетонов проверяют перед началом массового производства изделий и конструкций или возведения сооружений и далее при изменении применяемых материалов или технологических режимов.
Составы легкого бетона с расходом цемента менее минимально допустимого по СНиП 5.01.23 кроме того проверяют на защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре.
2.5.1 2.5.2 (Измененная редакция Изм. № 1).
3. Методы контроля
3.1. Материалы для приготовления легких бетонов следует испытывать в соответствии с требованиями установленными в стандартах и технических условиях на конкретные материалы.
3.2. Технические характеристики бетонных смесей определяют
удобоукладываемость - по ГОСТ 10181.2
плотность (объемную массу) - по ГОСТ 10181.2
показатели пористости - по ГОСТ 10181.3.
3.3. Технические характеристики затвердевшего бетона определяют
прочность на сжатие и растяжение - по ГОСТ 10180 а контроль - по ГОСТ 18105
среднюю плотность (объемную массу) - по ГОСТ 12730.1 или ГОСТ 17623 а контроль - по ГОСТ 27005
влажность - по ГОСТ 12730.2 или ГОСТ 21718
водопоглощение - по ГОСТ 12730.3 и ГОСТ 7025
показатели пористости - по ГОСТ 12730.4
водонепроницаемость - по ГОСТ 12730.5
морозостойкость - по ГОСТ 7025 или ГОСТ 10060 или ГОСТ 26134
истираемость - по ГОСТ 13087
призменную прочность модуль упругости и коэффициент Пуассона - по ГОСТ 24452
усадку и ползучесть - по ГОСТ 24544
выносливость - по ГОСТ 24545
защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре - по СТ СЭВ 4421.
(Измененная редакция Изм. № 1).
3.4. Технические характеристики легких бетонов и бетонных смесей допускается контролировать другими методами предусмотренными действующими государственными стандартами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ НА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
	Изготовление легких бетонов	

Вид бетона

	Теплоизоляционных	конструкционно-теплоизоляционных	конструкционных кроме конструкционно-теплоизоляционных	
Керамзитобетон	+	+	+	
Шунгизитобетон	+	+	+	
Аглопорибетон	-	+	+	
Шлакопемзобетон	+	+	+	
Перлитобетон	+	+	+	
Бетон на щебне из пористых горных пород	+	+	+	
Термолитобетон	-	+	+	
Вермикулитобетон	+	-	-	
Шлакобетон	-	+	+	
Бетон на аглопоритовом гравии	-	+	+	
Бетон на зольном гравии	+	+	+	
Примечание. Знак «+» означает что данный бетон рекомендуется «+» - допускается «-» - не рекомендуется.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КРУПНЫХ ПОРИСТЫХ ГРАВИЕПОДОБНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ БЕТОНОВ КЛАССОВ В35 - В75
Класс бетона по	Марка бетона	Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности (в зависимости от вида песка)	
прочности на сжатие	по средней плотности	Песок дробленный из гравия или золы ТЭС	Песок природный пористый или гранулированный шлак	Песок вспученный перлитовый марок 200 250 по насыпной плотности	Бес песка (поризованный бетон)	Песок плотный	
	D700	-	-	400	350	-	
	D800	350	-	500	450	-	
В35	D900	500	350	550	550	300	
	D1000	600	550	600	600	500	
	D1100	-	600	-	-	600	
	D800	300	-	400	350	-	
	D900	450	300	500	500	-	
В5	D1000	550	500	600	600	450	
	D1100	600	600	-	-	550	
	D1200	-	-	-	-	600	
	D800	-	-	350	-	-	
	D900	400	-	450	400	-	
В75	D1000	500	350	550	500	-	
	D1100	550	500	600	600	450	
	D1200	600	600	-	-	550	
	D1300	-	-	-	-	600	
Примечание. Данная таблица относится к бетонам приготовленным с воздухововлекающими добавками кроме поризованного. При приготовлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок значения насыпной плотности крупного пористого заполнителя уменьшаются для бетонов на песке того же вида и золе ТЭС на 100 кг/м3 для бетонов на вспученном перлитовом песке - на 50 кг/м3.	
Прил. 2 (Измененная редакция Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КРУПНЫХ ПОРИСТЫХ
ЩЕБНЕВИДНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ БЕТОНОВ КЛАССОВ В35 - В75
Класс бетона по прочности	Марка бетона по средней	Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности
(в зависимости от вида песка)	
на сжатие	плотности	Песок дробленный из гравия или золы ТЭС	Песок вспученный перлитовый марок 200 250 по насыпной плотности	Зола ТЭС гранулированный шлак	
	D700	-	300	-	
	D800	-	400	300	
	D900	300	500	400	
	D1000	400	600	500	
В35	D1100	500	700	600	
	D1200	600	800	700	
	D1300	700	900	800	
	D1400	800	-	900	
	D1500	900	-	-	
	D800	-	300	-	
	D900	-	400	300	
	D1000	300	500	400	
	D1100	400	600	500	
В5	D1200	500	700	600	
	D1300	600	800	700	
	D1400	700	900	800	
	D1500	800	-	900	
	D1600	900	-	-	
	D900	-	300	-	
	D1000	-	400	300	
	D1100	300	500	400	
	D1200	400	600	500	
В75	D1300	500	700	600	
	D1400	600	800	700	
	D1500	700	900	800	
	D1600	800	-	900	
	D1700	900	-	-	
Примечание. Данная таблица относится к бетонам приготовленным с воздухововлекающими добавками кроме поризованного. При приготовлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок значения насыпной плотности крупного пористого заполнителя уменьшаются для бетонов на песке того же вида и золе ТЭС на 100 кг/м3 для бетонов на вспученном перлитовом песке - на 50 кг/м3.	
Прил. 3 (Измененная редакция Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное
НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КРУПНЫХ
ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ БЕТОНОВ КЛАССОВ В10 - В40
Класс бетона по	Марка бетона по	Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности	
плотности на сжатие	средней плотности	песок плотный	песок пористый	песок плотный	песок пористый	
	D1200	-	500	-	-	
	D1300	-	600	-	400	
	D1400	500	700	-	500	
В10-В20	D1500	600	800	400	600	
	D1600	700	-	500	700	
	D1700	800	-	600	800	
	D1800	900	-	700	900	
	D1400	-	600	-	-	
	D1500	-	700	-	-	
	D1600	600	800	-	-	
В225-В40	D1700	700	-	-	700	
	D1800	800	-	600	800	
	D1900	900	-	700	900	
	D2000	-	-	800	1000	
(Измененная редакция Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ДОБАВКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ
Вид добавки	Наименование	Условная марка	Нормативный документ	
Воздухововлекающая	Смола нейтрализованная воздухововлекающая	СНВ СНВК	ТУ 81-05-75	
	Клей талловый пековый	КТП	ОСТ 13-145	
	Пек талловый омыленный	ОТП	ОСТ 13-145	
	Смола древесная омыленная	СДО	ТУ 13-05-02
ТУ 81-05-16	
	Синтетическая поверхностно-активная добавка	СПД-М	ТУ 38-30318	
Пенообразующая	Клееканифольный пенообразователь на основе костного клея по ГОСТ 2067 сосновой канифоли по ГОСТ 19113 и едкого натра по ГОСТ 2263	ККПО		
	Древеснопекоизвестковый пенообразователь на основе СДО и извести	ДПИ	Рекомендации по изготовлению изделий из керамзитобетона поризованного вязкой пеной НИИЖБ Госстроя СССР М. 1984	
	Паста алкисульфатов синтетических жирных спиртов	СП-1	ТУ 38-10755	
	Вещество жидкое моющее «Прогресс»	СП-3	ТУ 38-10719	
	Сульфанол	С	ТУ 6-01-1001	
Гозообразующая	Пудра алюминиевая	ПАК ПАП-1	ГОСТ 5494	
	Полигидросилосаны (бывшая ГКЖ-94)	136-41	ГОСТ 10834	
Суперпласти-	Разжижитель С-3	С-3	ТУ 6-14-625	
фикатор	Дофен	ДФ	ТУ 6-188	
	Меламинформальдегидная аанионоактивная смола	МФ-АР
(МФАС-Р-100П)	ТУ 6-05-1926	
	Разжижитель СМФ	СМФ	ТУ 6-14-925	
Суперпластифицирующая	Лигносульфонаты технические модифицированные - пластификатор цемента	ЛСТМ-2	ОСТ 13-287	
Пластифицирующая	Лигносульфонаты технические (бывшая СДБ)	ЛСТ	ОСТ 13-183	
	Водорастворимый препарат ВРП-1	ВРП-1	ТУ-59-109	
	Водорастворимый препарат С-1	С-1	ТУ 6-14-10-155	
	Монолит-1	М-1	ТУ 69 БССР 350	
	Смола ацетоноформальдегидная	АЦФ-3М	ТУ 59.02.039.57	
Стабилизирующая	Полиэтиленоксид полиоксиэтилен гипан	ГПН	ТУ 6-010166	
Пластифицируще-воздухово-	Щелочный сток производства капролактана (модифицированный)	ЩСПКМ	ТУ 113-03-488	
влекающая	Смола омыленная водорастворимая	ВЛХК	ТУ 13-400177-34	
	Этилсиликонат натрия	ГКЖ-10	ТУ 6-02-696	
	Метилсиликонат натрия	ГКЖ-11	ТУ 6-02-696	
Ускорители схватывания и	Поташ калий углекислый карбонат калия	П	ГОСТ 10690	
твердения противо-	Нитрат кальция	НК	ГОСТ 4142
ТУ 113-03-367	
морозная	Хлорид натрия	ХН	ГОСТ 13830	
	Сульфат натрия	СН	ГОСТ 6318	
	Нитрит натрия	НН	ГОСТ 19906	
Гидрофобизи-	Фенилэтоксилоксан	113-63 (ФЭС-52)	ТУ 6-020995	
рующая	Алюмометилсиликонат натрия	АМФ	ТУ 158 ТУ 6-02-700	
Уплотняющая	Полиамидная смола № 89	(С-89)	ТУ 6-05-1224	
	Алифатическая эпоксидная смола ТЭГ-1	ТЭГ-1	ТУ 6-05-1823	
	Сульфат алюминия	СА	ГОСТ 11159
ГОСТ 12966	
Ингибитор	Бихромат натрия	БХН	ГОСТ 2651	
коррозии	Бихромат кальция	БХК	ГОСТ 2652	
стали	Катапин-ингибитор	КИ-1	ТУ 6-01-873	
Бактерицидная	Катапин-бактерицид	КБ	ТУ 6-01-1026	
Прил. 5 (Измененная редакция Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справочное
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ И
МАРКАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ
Класс бетона по прочности	Средняя прочность бетона данного класса кгс/см3	Ближайшая марка бетона по прочности	Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса 	
В035	5,01	М5	+0,2	
В075	10,85	М10	+7,8	
B1	14,47	М15	-0,2	
B1,5	20,85	М25	-1,9	
B2	28,94	М25	+13,6	
B2,5	32,74	М35	-6,9	
B3,5	45,84	М50	-9,1	
B5	65,48	М75	-14,5	
B7,5	98,23	М100	-1,8	
B10	130,97	М150	-14,5	
B12,5	163,71	М150	+8,4	
B15	196,45	М200	-1,8	
B20	261,93	М250	+4,5	
B25	327,42	М350	-6,9	
B30	392,90	М400	-1,8	
B35	458,39	М450	+1,8	
B40	523,87	М550	-5,1	
	
Примечание. Среднюю прочность бетона каждого класса определяют при нормативном коэффициенте вариации равном V=135 % для конструкционных бетонов по формуле

где В - значение класса бетона МПа
00980665 - переходной коэффициент от МПа к кгс/см2.
(Введено дополнительно Изм. № 1).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР
Всесоюзным научно-исследовательским институтом заводской технологии сборных железобетонных конструкций и изделий (ВНИИжелезобетон)
ВНПО «Союзжелезобетон» Госстроя СССР
Государственным строительным комитетом Армянской ССР
Министерством транспортного строительства СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.И. Савин канд. техн. наук Ю.М. Романов И.Е. Путляев д-р техн. наук (руководители темы) И.И. Костин В.В. Фигаровский канд. техн. наук Б.А. Усов канд. техн. наук И.М. Дробященко канд. техн. наук Р.К. Житкевич канд. техн. наук В.Г. Довжик канд. техн. наук И.С. Хаймов канд. техн. наукГ.И. Горчаков д-р. техн. наук Л.П. Орентлихер канд. техн. наук М.З. Симонов д-р техн. наук Н.С. Строгин канд. техн. наук Н.Я. Спивак канд. техн. наук И.Н. Бутовский канд. техн. наук Н.А. Тачкова канд. техн. наук Л.И. Карпикова канд. техн. наук Н.Е. Ярмаковский канд. техн. наук С.П. Абрамова И.Н. Нагорняк
2. ВНЕСЕН Научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28.04.83 № 83
4. ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ 4.212-80	2.1.9	
ГОСТ 965-78	2.4.1	
ГОСТ 2067-80	Приложение 5	
ГОСТ 2263-79	Приложение 5	
ГОСТ 2651-78 Е	Приложение 5	
ГОСТ 2652-78 Е	Приложение 5	
ГОСТ 4142-77	Приложение 5	
ГОСТ 5494-71 Е	Приложение 5	
ГОСТ 6318-77	Приложение 5	
ГОСТ 7025-78	3.3	
ГОСТ 7076-87	3.3	
ГОСТ 7473-85	2.2.1 2.5.2	
ГОСТ 9757-83	2.3.1 2.3.10	
ГОСТ 9759-83	2.3.2	
ГОСТ 9760-86	2.3.2	
ГОСТ 10060-87	3.3	
ГОСТ 10178-85	2.4.1	
ГОСТ 10180-90	3.3	
ГОСТ 10181.1-81	3.2	
ГОСТ 10181.2-81	3.2	
ГОСТ 10181.3-81	3.2	
ГОСТ 10690-73 Е	Приложение 5	
ГОСТ 10832-83	2.3.2	
ГОСТ 10834	Приложение 5	
ГОСТ 11159-76	Приложение 5	
ГОСТ 11991-83	2.3.2	
ГОСТ 12730.1-78	3.3	
ГОСТ 12730.2-78	3.3	
ГОСТ 12730.3-78	3.3	
ГОСТ 12730.4-78	3.3	
ГОСТ 12730.5-84	3.3	
ГОСТ 12865-67	2.3.2	
ГОСТ 12966-85	Приложение 5	
ГОСТ 13087-81	3.3	
ГОСТ 13830-84	Приложение 5	
ГОСТ 15825-80	2.4.1	
ГОСТ 17623-87	3.3	
ГОСТ 18105-86	3.3	
ГОСТ 19113-78	Приложение 5	
ГОСТ 19345-83	2.3.2	
ГОСТ 19906-74 Е	Приложение 5	
ГОСТ 20910-82	1.1	
ГОСТ 21718-84	3.3	
ГОСТ 22263-76	2.3.2	
ГОСТ 22266-76	2.4.1	
ГОСТ 23732-79	2.4.3	
ГОСТ 24452-80	3.3	
ГОСТ 24544-81	3.3	
ГОСТ 24545-81	3.3	
ГОСТ 25192-82	1.3 1.4	
ГОСТ 25246-82	1.1	
ГОСТ 25592-83	2.3.2	
ГОСТ 26134-84	3.1	
ГОСТ 27005-86	2.1.6 3.3	
ГОСТ 27006-86	2.5.1	
СНиП 2.03.01-84	2.1.2	
СНиП II-3-79	2.1.8	
СНиП 5.01.23.83	2.3.8 2.5.2	
СНиП 3.09.01-85	2.5.1	
ОСТ 13-145-82	Приложение 5	
ОСТ 13-183-83	Приложение 5	
ОСТ 13-287-85	Приложение 5	
ТУ 6-01-166-74	Приложение 5	
ТУ 6-01-873-85	Приложение 5	
ТУ 6-01-1001-75	Приложение 5	
ТУ 6-02-696-76	Приложение 5	
ТУ 6-02-700-76	Приложение 5	
ТУ 6-02-995-80	Приложение 5	
ТУ 6-05-1224-76	Приложение 5	
ТУ 6-05-1823-77	Приложение 5	
ТУ 6-05-1926 -82	Приложение 5	
ТУ 6-14-10-155-78	Приложение 5	
ТУ 6-14-625-80	Приложение 5	
ТУ 6-14-925-78	Приложение 5	
ТУ 6-188-81 УССР	Приложение 5	
ТУ 13-05-02-83	Приложение 5	
ТУ 13-4000177-34-85	Приложение 5	
ТУ 38-10719-77	Приложение 5	
ТУ 38-10755-80	Приложение 5	
ТУ 38-30-318-84	Приложение 5	
ТУ 59.02.039.57-83	Приложение 5	
ТУ 59-109-77	Приложение 5	
ТУ 69 БССР 350-82	Приложение 5	
ТУ 81-05-16-77	Приложение 5	
ТУ 81-05-75-74	Приложение 5	
ТУ 113-03-367-79	Приложение 5	
ТУ 113-03-488-84	Приложение 5	
ТУ 158-68 Латв. ССР	Приложение 5	
СН 277-70	Приложение 5	
СТ СЭВ 4421-83	3.3	
СТ СЭВ 1406-78	Вводная часть 2.1.2	
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1989 г.) с Изменениями № 1 утвержденными в июне 1989 г. (ИУС 11-89)