ГОСТ 7415-86

Группа Ж14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Гидроизол
Технические условия

Bituminous asbestos paper.
Specifications

ОКП 57 7434 

Дата введения 1987-01-01 

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 декабря 1985 г. N 285

ВЗАМЕН ГОСТ 7415-74

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1995 г.

Настоящий стандарт распространяется на гидроизол - беспокровный биостойкий рулонный материал, получаемый пропиткой асбестовой бумаги нефтяными битумами.

Гидроизол предназначается для гидроизоляции подземных и других сооружений, устройства рулонной кровли и антикоррозионных покрытий трубопроводов.

Гидроизол должен применяться в соответствии с нормативно-технической документацией на проектирование и производство работ по гидроизоляции.

Гидроизол относится к сгораемым материалам.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от назначения и области применения гидроизол подразделяют на две марки, указанные в табл. 1.

Таблица 1

+------------------------------------------------------------------+
¦  Марка   ¦  Наименование гидроизола ¦     Название и область     ¦
¦гидроизола¦                          ¦         применения         ¦
+------------------------------------------------------------------+

ГИ-Г       Гидроизол гидроизоляционный  Гидроизоляция подземных соо-
                                        ружений метрополитена, под-
                                        земной части высотных и мно-
                                        гоэтажных зданий, антикорро-
                                        зионная защита металлических
                                        трубопроводов, кроме тепло-
                                        проводов, с приклейкой его
                                        полотна горячей битумной
                                        мастикой

ГИ-К       Гидроизол кровельный        Гидроизоляция плоских кровель
                                        с приклейкой его полотна го-
                                        рячей битумной мастикой

1.2. Гидроизол выпускают в рулонах шириной полотна (950+/-5) мм.

Общая площадь полотна гидроизола в рулоне должна быть (20+/-0,5) кв.м.

Справочная масса рулона приведена в приложении.

1.3. Условное обозначение гидроизола в технической документации и при заказе должно состоять из наименования материала, его марки и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения гидроизола для гидроизоляции подземных сооружений метрополитена марки ГИ-Г:

Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Гидроизол должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Качественные показатели гидроизола должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

+------------------------------------------------------------------+
¦                                     ¦ Норма для гидроизола марки ¦
¦       Наименование показателя       +----------------------------¦
¦                                     ¦     ГИ-Г      ¦    ГИ-К    ¦
+------------------------------------------------------------------+
1. Отношение массы пропиточного битума
к массе абсолютно сухой асбестовой
бумаги, не менее                           0,56            0,53

2. Разрывная нагрузка при растяжении в
продольном направлении, Н (кгс),
не менее                                  350(35)        300(30)

3. Водопоглощение через 24 ч, %,
не более                                     6              8

4. Разрывная нагрузка при растяжении
водонасыщенной в течение 24 ч полоски
гидроизола в продольном направлении,
Н (кгс), не менее                         270(27)        220(22)

5. Водонепроницаемость под давлением
0,05 МПа (0,5 ати), мин, не менее           15              10

6. Гибкость при температуре (18+/-2)
град.С по числу двойных перегибов на
180 град. до появления сквозных трещин,
не менее                                    30              20

7. Гибкость (не должно появляться
трещин) при температуре 291 К (18 град.С)
при изгибании по полуокружности стержня
диаметром, мм                               20              30

8. Температура хрупкости по Фраасу
пропиточного битума, К (град.С), не выше           258(-15)

9. Температура размягчения пропиточного
битума по методу "Кольцо и шара", К (град.С)   320-328 (47-55)

2.3. Гидроизол марки ГИ-Г может быть аттестован по высшей категории качества.

Гидроизол высшей категории качества должен отвечать следующим дополнительным требованиям.

2.3.1. Отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухой асбестовой бумаги не должно быть менее 0,60.

2.3.2. Разрывная нагрузка гидроизола при растяжении в продольном направлении не должна быть менее 370 Н (37 кгс).

2.3.3. Разрывная нагрузка при растяжении водонасыщенной (в течение 24 ч) полоски гидроизола в продольном направлении не должна быть менее 290 Н (29 кгс).

2.3.4. Гидроизол должен быть водонепроницаемым в течение не менее 25 мин под давлением 0,05 МПа (0,5 ати).

2.4. Асбестовая основа гидроизола должна быть равномерно пропитана по всей толщине полотна. В надрыве гидроизол должен быть черным или черным с коричневым оттенком без светлых прослоек непропитанной основы и посторонних включений.

2.5. Поверхность гидроизола должна быть матовой и не должна иметь неровностей и бугорков высотой более 1 мм.

Допускаются на поверхности гидроизола отдельные блестящие битумные пятна, посыпанные мелким песком, предотвращающим слипание полотна в рулоне. Величина зерен мелкозернистого кварцевого песка для посыпки гидроизола не должна превышать 0,63 мм.

2.6. Полотно гидроизола не должно иметь дыр, разрывов, складок. На кромках (краях) полотна гидроизола не допускается в одном рулоне более двух надрывов длиной 10-30 мм, надрывы длиной св. 30 мм не допускаются, а надрывы длиной до 10 мм не нормируются.

2.7. Рулоны гидроизола должны раскатываться без появления трещин при температуре 268 К (-5 град.С).

2.8. Полотно гидроизола должно быть намотано в рулон. Рулон должен иметь ровные торцы.

2.9. В партии гидроизола не допускается более 5% составных рулонов, а в одном составном рулоне - более двух полотен, наиболее короткое из которых не должно быть менее 3 м. Рулоны гидроизола, включающие стык склеенной асбестовой бумаги, составными не считают. В партии гидроизола высшей категории качества не должно быть составных рулонов и рулонов со склеенной асбестовой бумагой.

2.10. В качестве основы гидроизола должна применяться асбестовая бумага марки БГ-М, для гидроизола марки ГИ-К может применяться также бумага марки БГ-К по ГОСТ 23779-79.

Для изготовления пропиточного состава должен применяться доокисленный нефтяной битум марок БНК 45/180 по ГОСТ 9548-74, БНД 60/90 или БНД 40/60 по ГОСТ 22245-90.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При производстве гидроизола применяют нефтяные битумы.

3.2. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 битумы относятся ко второму классу опасности.

При производстве гидроизола, при температуре 433-453 К (160-180 град.С), из битума могут выделяться тяжелые углеводороды и окись углерода, вызывающие боли в области желудка, кашель, раздражение слизистой оболочки.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) этих веществ в воздухе рабочей зоны составляют соответственно 300 и 20 мг/куб.м по ГОСТ 12.1.005-88.

3.3. Нефтяные битумы являются горючими веществами с температурой вспышки 513 К (240 град.С) и температурой воспламенения 573 К (300 град.С).

3.4. Определение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны и контроль за ними должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и технических условий, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР.

3.5. Определение температуры вспышки и воспламенения паров в воздухе - по ГОСТ 12.1.044-89.

3.6. Все помещения, связанные с производством гидроизола, должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией.

3.7. Лица, занятые на производстве гидроизола, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: спецодеждой и противопыльными респираторами в соответствии с требованиями отраслевых норм, утвержденных Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС.

3.8. В случае загорания битума или гидроизола следует применять пенный огнетушитель, кошму, асбестовое полотно или специальные порошки. Битум категорически запрещается тушить водой.

3.9. При производстве гидроизола надлежит руководствоваться требованиями, изложенными в Единых правилах техники безопасности и производственной санитарии для предприятий промышленности строительных материалов, утвержденных Министерством промышленности строительных материалов СССР и Президиумом Центрального комитета профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов.

3.10. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться правила безопасности, установленные ГОСТ 12.3.009-76.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Гидроизол должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя.

4.2. Приемку гидроизола производят партиями. Партия должна состоять из гидроизола одной марки, изготовленного в одну смену, по одному технологическому режиму, из одних и тех же компонентов и сопровождаться одним документом о качестве.

Размер партии устанавливают в количестве не более 1500 рулонов.

4.3. Приемку гидроизола производят путем проведения приемочного контроля по следующим показателям.

- размеры и площадь полотна в рулоне;

- внешний вид полотна в рулоне и рулона;

- полотна пропитки основы;

- отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухой основы;

- значение разрывной нагрузки при растяжении;

- значение разрывной нагрузки при растяжении водонасыщенного материала;

- водопоглощение;

- гибкость.

4.4. Предприятие-изготовитель должно проводить периодические испытания гидроизола на водонепроницаемость не реже одного раза в месяц и при каждом изменении рецептуры, а также проверку температуры хрупкости пропиточного битума.

4.5. Для контрольной проверки качественных показателей гидроизола отбор рулонов от каждой партии производят в соответствии с ГОСТ 26627-85.

4.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, проводят повторные испытания по этому показателю, для чего от той же партии отбирают рулоны в соответствии с ГОСТ 26627-85.

4.7. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия показателей качества гидроизола требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом порядок отбора образцов, установленный ГОСТ 26627-85, и применяя методы испытаний, указанные в ГОСТ 2678-87.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Методы испытаний гидроизола - по ГОСТ 2678-87 со следующими дополнениями.

5.2. Гибкость гидроизола по числу двойных перегибов определяют на образцах гидроизола размерами 50х100 мм. Перед испытанием образцы выдерживают в воде в течение 15 мин при температуре (291+/-2) К [(18+/-2) град.С]. После выдержки в воде образцы вручную изгибают на 180 град. Образцы гидроизола считают выдержавшими испытание, если на них не появятся сквозные трещины после изгибания столько раз, сколько указано в табл. 2.

5.3. Температуру хрупкости пропиточного битума определяют по ГОСТ 11507-78 на пробах, взятых из ванн.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1. Упаковка и маркировка гидроизола - по ГОСТ 2551-75 со следующими дополнениями.

Этикетка, наклеиваемая на каждый рулон, должна быть белой с черной полосой по диагонали.

В нижней части этикетки (штампа) должны быть даны следующие указания:

- для гидроизола марки ГИ-Г - "Для гидроизоляции подземных сооружений с приклейкой полотна горячей битумной мастикой";

- для гидроизола марки ГИ-К - "Для устройства кровельного покрытия плоской кровли с приклейкой полотна горячей битумной мастикой".

Вся товаросопроводительная документация на гидроизол высшей категории качества, а также этикетки (штампы) на рулонах должны иметь в правом верхнем углу изображение государственного Знака качества.

6.2. Отгрузка рулонов гидроизола со склада предприятия-изготовителя должна производиться не ранее чем через сутки после его изготовления.

6.3. Транспортирование рулонов гидроизола должно производиться в контейнерах или в пакетах, установленных в крытых вагонах или других закрытых транспортных средствах.

Допускается с согласия потребителя транспортирование гидроизола без контейнеров или пакетов в вертикальном положении не более чем в один ряд по высоте, при этом рулоны гидроизола должны быть защищены от механических повреждений и загрязнения.

6.4. Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77.

6.5. Рулоны гидроизола, рассортированные по маркам, должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. При хранении рулонов в контейнерах число их рядов по вертикали не ограничено и определяется требованиями безопасности.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемого гидроизола требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом, а также соблюдении строительных норм и правил при строительстве.

7.2. Гарантийный срок хранения гидроизола - 6 мес, а гидроизола высшей категории качества - один год со дня изготовления.

Приложение

Справочное

Справочная масса рулона гидроизола

+------------------------------------------------------------------+
¦      Марка гидроизола       ¦     Справочная масса рулона, кг    ¦
+------------------------------------------------------------------+
             ГИ-Г                              18

             ГИ-К                              17

Отклонение от справочной массы рулона не является браковочным признаком.